# TEKNİK ŞARTNAME

ÜRÜN ADI: PLA (Polylactic Acid) Filament

KULLANIM AMACI: 3D Yazıcı Filamenti

# 1. GİRİŞ

Bu teknik şartname, 3D yazıcılarda kullanılmak üzere tedarik edilecek PLA filamentin teknik özelliklerini, kalite standartlarını, paketleme ve teslim koşullarını tanımlar.

# 2. KULLANIM AMACI

PLA filament, FDM (Fused Deposition Modeling) tipi 3D yazıcılarda prototipleme, modelleme ve parça üretimi amacıyla kullanılacaktır.

# 3. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Özellik | Değer / Aralık |
| --- | --- |
| Malzeme | PLA (Polylactic Acid) |
| Çap Toleransı | ± 0.02 mm |
| Standart Çap | 1.75 mm (isteğe göre 2.85 mm) |
| Baskı Sıcaklığı | 190°C – 220°C |
| Tabla Sıcaklığı | 0°C – 60°C |
| Yoğunluk | 1.24 g/cm³ |
| Renk | Çeşitli (siparişe göre değişebilir) |
| Ambalaj | Vakumlu ambalaj, nem alıcı ile birlikte |

# 4. AMBALAJ VE ETİKETLEME

Filamentler, vakumlu ambalaj içinde, neme dayanıklı şekilde paketlenmelidir. Ambalaj üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
- Üretici Firma
- Malzeme Türü
- Çap
- Ağırlık
- Üretim Tarihi ve Parti No
- Renk

# 5. SAKLAMA KOŞULLARI

Filamentler kuru, serin ve doğrudan güneş ışığından uzak ortamlarda, ambalajı açılmamış şekilde saklanmalıdır.

# 6. GARANTİ VE UYGUNLUK

Tedarik edilen filamentler, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun olmalı, üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

# 7. TESLİMAT VE KABUL ŞARTLARI

Ürünler sipariş tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde teslim edilmeli, teslim sırasında teknik özellikler kontrol edilerek uygunluk onayı verilmelidir.